|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Площадка | Рег. № секции | Дата ввода в эксплуатацию | Среда | ГОСТ | Кол-во баллонов |
| 1 | Участок баллонная 302-В | 63740 | 1977 | Азот | ГОСТ 12247-66 | 80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 1 | 313 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 2.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 2 | 248 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 2.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 3 | 331 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 2.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 4 | 343 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 2.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 5 | 332 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 2.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 6 | 302 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 2.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 7 | 310 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 2.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 8 | 339 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 2.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 9 | 341 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 2.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 10 | 344 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 2.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 11 | 567 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 4.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 12 | 682 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 4.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 13 | 681 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 4.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 14 | 852 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 5.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 15 | 573 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 4.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 16 | 242 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 2.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 17 | 575 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 4.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 18 | 201 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 2.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 19 | 291 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 2.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 20 | 276 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 2.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 21 | 469 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 3.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 22 | 494 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 3.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 23 | 848 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 5.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 24 | 334 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 2.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 25 | 160 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 1.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 26 | 165 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 2.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 27 | 263 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 2.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 28 | 232 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 2.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 29 | 466 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 3.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 30 | 495 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 3.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 31 | 301 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 2.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 32 | 359 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 2.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 33 | 300 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 2.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 34 | 249 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 2.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 35 | 243 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 2.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 36 | 228 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 2.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 37 | 141 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 1.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 38 | 387 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 3.1973 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 39 | 254 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 2.1973 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 40 | 446 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 3.1973 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 41 | 247 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 2.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 42 | 574 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 4.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 43 | 1634 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 7.75??? | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 44 | 211 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 1.1974 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 45 | 1433 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | 1131 | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 6.1971 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 46 | 880 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 8.1972 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 47 | 395 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 4.1972 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 48 | 659 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | 1101 | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 4.1971 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 49 | 673 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | 1072 | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 6.1971 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 50 | 105 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 2.1974 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 51 | 487 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 3.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 52 | 792 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 5.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 53 | 1049 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ???э | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 6.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 54 | 794 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 5.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 55 | 799 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 5.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 56 | 796 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 5.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 57 | 800 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 5.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 58 | 864 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 5.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 59 | 839 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 5.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 60 | 834 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 5.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 61 | 1503 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | 1096 | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 10.1970 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 62 | 287 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 2.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 63 | 239 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 2.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 64 | 841 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 5.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 65 | 815 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 5.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 66 | 394 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 3.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 67 | 830 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 5.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 68 | 947 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 6.1975 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 69 | 169 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | 1065 | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 2.1972 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 70 | 137 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | 1089 | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 2.1972 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 71 | 167 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | 1088 | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 2.1972 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 72 | 135 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | 1052 | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 2.1972 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 73 | 168 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | 1084 | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 2.1972 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 74 | 132 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | 1069 | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 2.1972 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 75 | 160 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | 1082 | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 2.1972 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 76 | 166 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | 1073 | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 2.1972 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 77 | 161 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | 1084 | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 2.1972 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 78 | 163 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | 400 | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | 1086 | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | 2.1972 | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 79 | 3922 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | ??? | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | ??? | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 80 | 572 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.09 | 30.14 | 30.91 | 26.84 |
| V, м3 | ??? | 27.67 | 31.92 | 29.5 | 29.15 |
| Масса, кг | ??? | 31.37 | 29.23 | 26.77 | 30.52 |
| Дата  изготовления | ??? | 32.13 | 29.29 | 29.08 | 30.33 |
| 31.18 | 32.03 | 27.17 | 31.6 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 31.2 | 28.17 | 27.39 | 26.93 |

Smin = 26.7